附件：

技术参数

| 产品名称 | 彩色抗滑薄层 | 执行标准 | 中华人民共和国行业标准JT/T 712-2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 涂膜外观 |  | 干燥成型后，颜色、骨料颗 粒分布应均匀，无裂纹、骨 料颗粒脱落等现象 | 符合要求 | 合格 |
| 耐水性 |  | 在水中浸24h应无异常现象 | 符合要求 | 合格 |
| 耐碱性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸24h 无异常现象 | 符合要求 | 合格 |
| 涂层低温抗裂性 |  | -10ºC 保持 4h,室温放置 4h 为一个循环，连续做三个循 环后应无裂纹 | 符合要求 | 合格 |
| 抗滑性（BPN 值） | 普通防滑型 | 45≤BPN＜55 | / | / |
|  | 中防滑型 | 55≤BPN＜70 | / | / |
|  | 高防滑型 | BPN≥70 | 81 | 合格 |
| 基料在容器中的状态 |  | 应无结块、结皮现象、易于 搅匀 | 符合要求 | 合格 |
| 凝胶时间（min） |  | ≥10 | 30 | 合格 |
| 基料附着性（划圈法） |  | ≤4 | 2 级 | 合格 |
| 不粘胎干燥时间（min） | 快干冷涂型 | ≤60 | 45 | 合格 |
|  | 慢干冷涂型 | ≤300 | / | / |
| 骨料粒径（mm） |  | ≤4 | <4 | 合格 |
| 莫氏硬度 |  | ≥6 | 7 | 合格 |